ГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т СОЮЗА ССР

ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 4405-75

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  СОЮЗА ССР

ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ

СОРТАМЕНТ	ГОСТ

Hot-rolled and wrought tool steel strips.	  4405-75

Dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 марта 1975 г. № 691 срок введения установлен

с 01.01.76

Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.88 № 1637 срок действия продлен	до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

мм

| Размеры | Предельные отклонения (плюсовые) |
| --- | --- |

| Размеры | Предельные отклонения (плюсовые) |
| --- | --- |

сечения полосы

| (s x b) | для горячекатаной полосы | для кованой полосы |
| --- | --- | --- |

сечения полосы

(s x b)

для горячекатаной

| полосы | для кованой полосы |
| --- | --- |

по

толщине

по

шири-

не

по

толщине

по

ширине

по

толщине

по

ширине

по

толщине

по

| ширине |
| --- |
| 3Х12 | 0,4 | 0,8 | ( | ( | 7Х30 | 0,5 | 1,3 | ( | ( |
| 3Х20 | 0,4 | 1,0 | ( | ( | 7Х35 | 0,5 | 1,8 | ( | ( |
| 3Х25 | 0,4 | 1,3 | ( | ( | 7Х40 | 0.5 | 1,8 | ( | ( |
| 3Х30 | 0,4 | 1,3 | ( | ( | 8Х12 | 0,5 | 0,8 | ( | ( |
| 4Х10 | 0,4 | 0,8 | ( | ( | 8Х14 | 0.5 | 0,8 | ( | ( |
| 4Х12 | 0,4 | 0,8 | ( | ( | 8Х16 | 0,5 | 1,0 | ( | ( |
| 4Х14 | 0,4 | 0,8 | ( | ( | 8X18 | 0,5 | 1,0 | ( | ( |
| 4Х15 | 0,4 | 0,8 | ( | ( | 8Х20 | 0,5 | 1,0 | ( | ( |
| 4Х16 | 0,4 | 1,0 | ( | ( | 8Х22 | 0,5 | 1,0 | ( | ( |
| 4Х18 | 0,4 | 1,0 | ( | ( | 8Х25 | 0,5 | 1,3 | ( | ( |
| 4Х20 | 0,4 | 1,0 | ( | ( | 8Х27 | 0,5 | 1,3 | ( | ( |
| 4Х25 | 0,4 | 1,3 | ( | ( | 8Х30 | 0,5 | 1,3 | ( | ( |
| 4Х30 | 0,4 | 1,3 | ( | ( | 8Х35 | 0,5 | 1,8 | ( | ( |
| 4ХЗ5 | 0,4 | 1,8 | ( | ( | 8Х40 | 0,5 | 1,8 | ( | ( |
| 4Х40 | 0,4 | 1,8 | ( | ( | 8Х45 | 0,5 | 1,8 | ( | ( |
| 4Х45 | 0,4 | 1,8 | ( | ( | 8Х50 | 0,5 | 2,0 | ( | ( |
| 5Х10 | 0,5 | 0,8 | ( | ( | 8Х60 | 0,5 | 2,2 | ( | ( |
| 5Х12 | 0,5 | 0,8 | ( | ( | 8Х65 | 0,5 | 2,6 | ( | ( |
| 5Х14 | 0,5 | 0,8 | ( | ( | 8Х80 | 0,5 | 2,8 | ( | ( |
| 5Х15 | 0,5 | 0,8 | ( | ( | 8Х100 | 0,5 | 3,0 | ( | ( |
| 5Х16 | 0,5 | 1,0 | ( | ( | 8Х120 | 0,5 | 3,5 | ( | ( |
| 5Х20 | 0,5 | 1,0 | ( | ( | 9Х25 | 0,5 | 1,3 | ( | ( |
| 5X25 | 0,5 | 1,3 | ( | ( | 9Х30 | 0,5 | 1,3 | ( | ( |
| 5Х30 | 0,5 | 1,3 | ( | ( | 10х14 | 0,6 | 0,8 | ( | ( |
| 5Х35 | 0,5 | 1,8 | ( | ( | 10Х16 | 0,6 | 1,0 | ( | ( |
| 5Х40 | 0,5 | 1,8 | ( | ( | 10Х18 | 0,6 | 1,0 | ( | ( |
| 5Х45 | 0,5 | 1,8 | ( | ( | 10X20 | 0,6 | 1,0 | ( | ( |
| 6Х10 | 0,5 | 0,8 | ( | ( | 10Х25 | 0,6 | 1,3 | ( | ( |
| 6Х12 | 0,5 | 0,8 | ( | ( | 10X30 | 0,6 | 1,3 | ( | ( |
| 6Х14 | 0,5 | 0,8 | ( | ( | 10Х35 | 0,6 | 1,8 | ( | ( |
| 6Х16 | 0,5 | 1,0 | ( | ( | 10Х40 | 0,6 | 1,8 | ( | ( |
| 6Х18 | 0,5 | 1,0 | ( | ( | 10Х45 | 0,6 | 1,8 | ( | ( |
| 6Х20 | 0,5 | 1,0 | ( | ( | 10Х50 | 0,6 | 2,0 | ( | ( |
| 6Х22 | 0,5 | 1,0 | ( | ( | 10Х60 | 0,6 | 2,2 | ( | ( |
| 6Х25 | 0,5 | 1,3 | ( | ( | 10Х65 | 0,6 | 2,6 | ( | ( |
| 6Х28 | 0,5 | 1,3 | ( | ( | 10X80 | 0,6 | 2,8 | ( | ( |
| 6Х30 | 0,5 | 1,3 | ( | ( | 10Х90 | 0,6 | 3,0 | ( | ( |
| 6Х35 | 0,5 | 1,8 | ( | ( | 10Х100 | 0,6 | 3,2 | ( | ( |
| 6Х40 | 0.5 | 1,8 | ( | ( | 10Х120 | 0,6 | 3,5 | ( | ( |
| 6Х45 | 0,5 | 1,8 | ( | ( | 10Х140 | 0,6 | 4,0 | ( | ( |
| 6Х50 | 0,5 | 2,0 | ( | ( | 10¦Х160 | 0,6 | 4,5 | ( | ( |
| 6Х60 | 0,5 | 2,2 | ( | ( | 12Х16 | 0,6 | 1,0 | ( | ( |
| 6Х65 | 0,5 | 2,6 | ( | ( | 12X20 | 0,6 | 1,0 | ( | ( |
| 7Х12 | 0,5 | 0,8 | ( | ( | 12Х22 | 0,6 | 1,0 | ( | ( |
| 7Х14 | 0,5 | 0,8 | ( | ( | 12Х25 | 0,6 | 1,3 | ( | ( |
| 7Х18 | 0,5 | 1,0 | ( | ( | 12X28 | 0,6 | 1,3 | ( | ( |

Продолжение табл. 1

мм

| Размеры | Предельные отклонения (плюсовые) |
| --- | --- |

| Размеры | Предельные отклонения (плюсовые) |
| --- | --- |

сечения полосы

| (s x b) | для горячекатаной полосы | для кованой полосы |
| --- | --- | --- |

сечения полосы

(s x b)

для горячекатаной

| полосы | для кованой полосы |
| --- | --- |

по

толщине

по

шири-

не

по

толщине

по

ширине

по

толщине

по

ширине

по

толщине

по

| ширине |
| --- |
| 12Х30 | 0,6 | 1,3 | ( | ( | 20Х22 | 0,8 | 1,3 | ( | ( |
| 12X35 | 0,6 | 1,8 | ( | ( | 20Х25 | 0,8 | 1,3 | ( | ( |
| 12Х40 | 0,6 | 1,8 | ( | ( | 20Х30 | 0,8 | 1,3 | ( | ( |
| 12X45 | 0,6 | 2,0 | ( | ( | 20X32 | 0,8 | 1,8 | ( | ( |
| 12X50 | 0,6 | 2,0 | ( | ( | 20Х35 | 0,8 | 1,8 | ( | ( |
| 12Х60 | 0,6 | 2,2 | ( | ( | 20Х38 | 0,8 | 1.8 | ( | ( |
| 12X65 | 0,6 | 2,6 | ( | ( | 20Х40 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 2,0 |
| 12Х75 | 0,6 | 2,8 | ( | ( | 20Х45 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,3 |
| 12Х90 | 0,6 | 3,0 | ( | ( | 20Х47 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
| 12X100 | 0,6 | 3,2 | ( | ( | 20Х50 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
| 12X120 | 0,6 | 3,5 | ( | ( | 20Х60 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 3,0 |
| 12X140 | 0,6 | 4,0 | ( | ( | 20Х70 | 0,8 | 2,6 | 1,3 | 3,5 |
| 12Х160 | 0,6 | 4,5 | ( | ( | 20Х80 | 0,8 | 2,8 | 1,3 | 4,0 |
| 14Х16 | 0,6 | 1,0 | ( | ( | 20X90 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | 4,0 |
| 14Х20 | 0,6 | 1,0 | ( | ( | 20Х100 | 0.8 | 3,2 | 1,3 | 4,0 |
| 14X22 | 0,6 | 1,0 | ( | ( | 20Х120 | 0,8 | 3,5 | ( | ( |
| 14Х25 | 0,6 | 1,3 | ( | ( | 20Х160 | 0,8 | 4,5 | ( | ( |
| 14Х30 | 0,6 | 1,3 | ( | ( | 20Х180 | 0,8 | 4,8 | ( | ( |
| 14Х35 | 0,6 | 1,8 | ( | ( | 22Х30 | 1,0 | 1,3 | ( | ( |
| 14Х40 | 0,6 | 1,8 | ( | ( | 22X35 | 1,0 | 1,3 | ( | ( |
| 15Х22 | 0,7 | 1,0 | ( | ( | 22Х45 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 2,0 |
| 15Х40 | 0,7 | 1,8 | ( | ( | 22X50 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
| 16х20 | 0,8 | 1,0 | ( | ( | 24Х45 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,3 |
| 16Х22 | 0,8 | 1,0 | ( | ( | 24Х65 | ( | ( | 1,3 | 3,5 |
| 16Х25 | 0,8 | 1,3 | ( | ( | 25X30 | 1,0 | 1,3 | ( | ( |
| 16х30 | 0,8 | 1,3 | ( | ( | 25X35 | 1,0 | 1,8 | ( | ( |
| 16х32 | 0,8 | 1,8 | ( | ( | 25X38 | 1,0 | 1,8 | ( | ( |
| 16Х35 | 0,8 | 1,8 | ( | ( | 25X40 | 1,0 | 1,8 | ( | ( |
| 16Х38 | 0,8 | 1,8 | ( | ( | 25Х50 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
| 16Х40 | 0,8 | 1,8 | ( | ( | 25X55 | 1,0 | 2,0 | ( | ( |
| 16Х45 | 0,8 | 2,0 | ( | ( | 25X60 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 3,0 |
| 16X50 | 0,8 | 2,0 | ( | ( | 25Х75 | ( | ( | 1,5 | 3,5 |
| 16X60 | 0,8 | 2,2 | ( | ( | 25Х80 | ( | ( | 1,5 | 4,0 |
| 16X65 | 0,8 | 2,6 | ( | ( | 25Х85 | ( | ( | 1,5 | 4,0 |
| 16Х80 | 0,8 | 2,8 | ( | ( | 25Х100 | ( | ( | 1,5 | 4,0 |
| 16X100 | 0,8 | 4 2 | ( | ( | 25X110 | ( | ( | 1,5 | 4,0 |
| 16X130 | 0,8 | 3,7 | ( | ( | 25Х135 | 1,0 | 4,0 | ( | ( |
| 16X160 | 0,8 | 4,5 | ( | ( | 25X150 | 1,0 | 4,5 | ( | ( |
| 18X22 | 0,8 | 1,0 | ( | ( | 25Х200 | 1,0 | 5,0 | ( | ( |
| 18Х25 | 0,8 | 1,3 | ( | ( | 30Х35 | 1,2 | 1,8 | ( | ( |
| 18Х27 | 0,8 | 1,3 | ( | ( | 30Х40 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 18X30 | 0,8 | 1,3 | ( | ( | 30X45 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
| 18Х34 | 0,8 | 1,8 | ( | ( | 30X50 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,5 |
| 18Х35 | 0,8 | 1,8 | ( | ( | 30Х60 | ( | ( | 1,8 | 3,0 |
| 18Х42 | 0,8 | 1,8 | ( | ( | 30Х90 | ( | ( | 1,8 | 4,0 |
| 18Х60 | 0,8 | 2,2 | ( | ( | 30х95 | ( | ( | 1,8 | 4,0 |

Продолжение табл. 1

мм

| Размеры | Предельные отклонения (плюсовые) |
| --- | --- |

| Размеры | Предельные отклонения (плюсовые) |
| --- | --- |

сечения полосы

| (s x b) | для горячекатаной полосы | для кованой полосы |
| --- | --- | --- |

сечения полосы

(s x b)

для горячекатаной

| полосы | для кованой полосы |
| --- | --- |

по

толщине

по

шири-

не

по

толщине

по

ширине

по

толщине

по

ширине

по

толщине

по

| ширине |
| --- |
| 30Х100 | ( | ( | 1,8 | 4,0 | 40Х210 | 1,8 | 5,0 | ( | ( |
| 30Х110 | ( | ( | 1,8 | 4,0 | 40Х300 | 1,8 | 7,0 | ( | ( |
| 30Х120 | ( | ( | 1,8 | 5,0 | 45Х80 | ( | ( | 2,1 | 4,0 |
| 30Х125 | ( | ( | 1,8 | 5,0 | 45Х90 | ( | ( | 2,1 | 4,0 |
| 30Х130 | ( | ( | 1,8 | 5,0 | 50Х100 | ( | ( | 2,5 | 4,0 |
| 30Х150 | ( | ( | 1,8 | 6,0 | 50Х150 | ( | ( | 2,5 | 6,0 |
| 30Х170 | 1,2 | 4,5 | ( | ( | 50Х160 | ( | ( | 2,5 | 7,0 |
| 30Х180 | 1,2 | 4,8 | ( | ( | 50Х175 | ( | ( | 2,5 | 7,0 |
| 30Х200 | 1,2 | 5,0 | ( | ( | 50Х200 | ( | ( | 2,5 | 8,0 |
| 32Х160 | ( | ( | 1,8 | 7,0 | 50Х250 | ( | ( | 2,5 | 8,0 |
| 35Х50 | ( | ( | 2,0 | 2,5 | 55Х80 | ( | ( | 3,0 | 4,0 |
| 35Х65 | ( | ( | 2,0 | 2,7 | 60Х80 | ( | ( | 4,0 | 4,0 |
| 35Х60 | ( | ( | 2,0 | 3,0 | 60Х90 | ( | ( | 4,0 | 4,0 |
| 35Х65 | ( | ( | 2,0 | 3,5 | 60Х120 | ( | ( | 4,0 | 5,0 |
| 35Х70 | ( | ( | 2,0 | 3,5 | 60Х150 | ( | ( | 4,0 | 6,0 |
| 35Х75 | ( | ( | 2,0 | 3,5 | 60Х180 | ( | ( | 4,0 | 8,0 |
| 35Х80 | ( | ( | 2,0 | 4,0 | 60X240 | ( | ( | 4,0 | 12,0 |
| 35Х120 | ( | ( | 2,0 | 5,0 | 60Х300 | ( | ( | 4,0 | 15,0 |
| 35Х145 | ( | ( | 2,0 | 6,0 | 75Х100 | ( | ( | 5,0 | 5,0 |
| 40Х60 | ( | ( | 2,0 | 3,0 | 75X125 | ( | ( | 5,0 | 6,0 |
| 40Х80 | ( | ( | 2,0 | 4,0 | 75X150 | ( | ( | 5,0 | 7,0 |
| 40Х100 | ( | ( | 2,0 | 4,0 | 75Х200 | ( | ( | 5,0 | 10,0 |
| 40Х120 | ( | ( | 2,0 | 5,0 | 75X250 | ( | ( | 5,0 | 12,0 |
| 40X160 | ( | ( | 2,0 | 7,0 | 75X300 | ( | ( | 5,0 | 15,0 |
| 40Х200 | ( | ( | 2,0 | 8,0 | 80Х300 | ( | ( | 5,0 | 15,0 |

Примечания:

1. Допускается выпуклость (бочкообразность) или вогнутость узких граней. Выпуклость не должна выводить полосу по ширине за предельное отклонение, а вогнутость — за пределы номинального размера.

2. По согласованию потребителя с изготовителем могут изготавливаться полосы других размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру.

(Измененная редакция, Изм. №2).

1а. В зависимости от назначения полосы изготовляют:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. Длина полос должна соответствовать указанной в табл. 2.

Таблица 2

| Длина полос, м |
| --- |
|  | кованых, не менее |
| горячекатаных | при ширине |
|  | до 50 мм | св. 50 мм |
| От 1,5 до 6,0 | 1,5 | 1,0 |

3. Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 3.

Таблица 3

|  | Предельные отклонения по длине, мм |
| --- | --- |
| Длина полосы, м |

для горячекатаных

полос

для кованых

| полос |
| --- |
| До 4 | +30 | +100 |
| Св. 4 до 6 включ. | +50 | (50 |
| » 6 | +70 |

Примечание: По требованию потребителя горячекатаные полосы изготовляют с предельными отклонениями по длине +25 мм, кованые  при  длине  до 4м — +40 мм.

2; 3. (Измененная редакция, Изм. №2).

4. Полосы должны быть с острыми кромками. Допускается притупление кромок, не превышающее 0,15 толщины.

5. Серповидность полосы не должна превышать 0,5 % длины.

По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с серповидностью не более 0,2 % длины.

6. Неплоскостность полосы не должна превышать 0,5 % длины, с 01.01.91 — 0,4 %.

По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с отклонением от плоскостности не более 0,2 % длины.

5; 6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Ромбовидность полосы не должна превышать предельных отклонений на ширину.

7а. Размеры сечения полосы проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов. Методы измерения отклонений формы — по ГОСТ 26877-91.

(Введен дополнительно, Изм. №2).

8. Марки стали и технические требования — по ГОСТ 1435-90, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 19265-73 и другой нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. №2).