***Номенклатура центробежно-литых заготовок***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование заготовок** | **Материал** | **Размеры, мм** | | | **Масса, кг** |
| **Длина** | **Диаметр** | |
|  |  |
| Рубашки валов | Бр.06Ц4С2Н1, ст.10Х12НДЛ-3, ст.15Г2ХФ4А | < 8500 | 600-1500 | 400-1370 | <27000 |
| Бр.06Ц4С2Н1,  Бр.А7Ж2, 5Н1, 5Мц9;  Ст.20Л-35Л | <500 | 600-1030 | 400-790 | <14000 |
| Рубашки валков для металлургической и стекольной промышленности | Ст.20Х25Н20С, 20Х20Н14С2, 45Х28Н49В5С;  Чугун Ж4ХН | <4500 | 245-500 | 190-410 | <1500 |
| Рубашки валков для трубопрокатных станков | Спец. чугун по ТУ изготовителя | 1230-2600 | 180-450 | 60-270 | 470-1500 |
| Рубашки мельничных вальцов для пищевой промышленности | Спец. чугун по ТУ изготовителя | <1000 | 251 | 159 | 200-500 |
| Рубашки валков для кондитерской промышленности | Спец. чугун по ТУ изготовителя | <1500 | 400 | 335 | 300-700 |
| Трубы из жаропрочных сталей и сплавов | Ст.20Х25Н20С, 45Х25Н20С, 35Х24Н24Б, 10Х20Н33Б;  Сплав50Х25Н35С2Б, 45Х28Н49В5С | <4500 | <1500 | <1250 | <19000 |
| Трубы для энергетических установок | Ст.15Х1М1Ф, 15ГС | <4700 | 630  720  820  920 | 574, 596  670  776  866 | 1941  2000  2021  3270 |
| Втулки | Бр.05Ц5С5, Бр.О10Ф10 | <3160 | 100-1600 | 70-1400 | 80-2000 |
| Гильзы | Чугун СЧ20 | 300-530 | 250-360 | 130-250 | 60-120 |

Рассмотрим возможность изготовления заготовок из других марок сталей,

сплавов, чугуна и бронзы, а также отличных от указанных размеров.

По желанию заказчика имеется возможность произвести механическую

обработку отливок.