**Номенклатура поковок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | Эскиз поковки | **Размеры** | **Вес, тн** |
| Валы гладкие круглого и прямоугольного сечения | 01 | D=100-1600 мм. B х H = 100-1700 х 100-1000 мм. L<7200 мм. | <60 тн. |
| Валы круглого сечения с уступами и фланцами | 02 | D=100-1600 мм.  d=150-1100 мм. L<11000 мм. | <60 тн. |
| Диски с отверстием и без отверстия | 03 | D<2000 мм. d=130-500 мм. H=100-1200 мм. | <25 тн. |
| Раскатные кольца | 04 | D<3800 мм. d<3600 мм. H=100-1200 мм. | <40 тн. |
| Цилиндры с отверстиями | 05 | D=360-1000 мм. d=100-460 мм. L<7000 мм. | <40 тн. |
| Плиты, штамповые кубики. | 06 | H=100-1200 мм. B=150-1200 мм. L=300-6500 мм. | <50 тн. |

**Марки сталей:** ст.20 – 50, 40Х, 55Х, (40-50)ХН, (40-50)ХМ, 20Х13, 30Х13, 5ХНМ, 34ХН1М, 40ХНМ, 38Х2Н1М, 18ХН2М, 40ХН2МА, 60Г, ШХ15(СГ), 18Х2Н4МА, 20Х2Н4А, 09Г2С, (16-20)ХГЮА, 38Х2МЮА, 14ХГН2МА, 23ГМНФА, 12(15)Х1М1Ф, 5ХНМФА, 4Х5МФС, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т и т.д.